УДК 622.647.2:681.84.089.8

ЛЕНТА КАК ОБЪЕКТ ДИАГНОСТИКИ ШАХТНОГО КОНВЕЙЕРА

Макеев П.В.студент, Грудачёв А.Я., к.т.н. профессор

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Лента и особенно её стыковое соединение являются наиболее уязвимыми элементами конвейера. От их прочности зависят технические и экономические показатели установки. Для определения прочностных характеристик стыкового соединения в лаборатории конвейерного транспорта МакНИИ были проведены испытания при участии авторов. Над образцом стыка ленты на специальной металлоконструкции устанавливалась видеокамера «Panasonic» с дистанционным управлением (рис. 1). С помощью второй видеокамеры (рис. 2) проводилась запись показаний динамометра. Синхронизация начал отсчета обоих видеокамер обеспечивалась за счет светового импульса при включении  ламп дополнительного освещения.

На образце стыка нанесены линии, образующие координатную сетку. Первоначальные отметки сетки наносились с помощью штангенциркуля с погрешностью до ±1 мм. На стыках образовывалась косая сетка с шагом 250 мм, проходящая по границам ступеней. На рис. 3 приведена координатная сетка, нанесенная на стык ленты.

Рисунок 3 – Пример нанесения координатной сетки

Во время испытаний производилась видеозапись процесса порыва стыка. Обработка результатов осуществлялась с использованием компьютерной программы

« КОМПАС 3D V7».

Для определения относительного удлинения была построена компьютерная модель координатной сетки (рис. 4). Над линией приведены результаты измерений при натяжении 2 кН, а под линией –  при натяжении

11,5 кН. На рис. 4  в кружочке приведены номера ступеней. Таких измерений выполнено восемь при растягивающих усилиях S от 2 до 65кН. Порыв стыка произошёл при 65кН.

Рисунок 4 – Результаты измерений координатной сетке в

условных масштабных единицах длин ступеней стыка

По результатам обработки построена зависимость относительного удлинения ε1 стыка в целом по линиям A,B,C,D,E (рис.5) и относительное удлинение ε2 ступеней 1-5 в процессе растяжения стыка(рис6)

Рисунок 5 - Относительное удлинение ε1 стыка в целом по линиям A,B,C,D,E в процессе растяжения

Из рисунка 5 следует что стык в целом растягивался практически равномерно по его ширине и разброс ε1 не превышает 3 – 5%, а значит разрывная машина обеспечивает равномерный зажим ленты.

Рисунок 6 - Относительное удлинение ступеней ε2 в процессе растяжения

Из рис. 6 следует что относительное удлинение ε2 по ступеням 1 - 4

имеет разбег 2-3%, а 5 ступень имеет наибольшее относительное удлинение. На 5 ступени и произошёл порыв стыка. Такие разрушения соответствуют теории приведенные в /1/.При испытании стыка установлено, что средние значения относительного удлинения, а стало быть, и деформаций растяжений, по ступеням составили: 1 – 4 ступень 11%, 5 ступень 15% в момент порыва стыка.

Для качественной диагностики работы ленты конвейера целесообразна разработка технических средств, позволяющих определять на действующем конвейере или в момент его остановки прочностные свойства стыка, в частности, пробой стыка, образование отслоения прокладок друг от друга или от обкладок наличие задиров, порыв прокладок.

Литература:

1.Высочин Е.М, Завгородний Е.Х., Заренков В.И., Стыковка и ремонт конвейерных лент на предприятиях черной металлургии. – М: Металлургия 1989.-192с.

# Text boxes

Рисунок 1 – Установка кинокамеры

над испытуемым образцом

Рисунок 2 – Запись показаний динамометра

5

4

3

2

1

Sраз.=65кН

S,кН

ε2

Sраз.=65кН

S,кН

ε1

D

B

А

C

E

A

B

C

D

E