УДК 620.179.8

МАГНИТНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ СТАЛЬНЫХ ПОДЪЁМНЫХ

КАНАТОВ

Поздняков Е.К., студент; Сенько В.Ф, доцент

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

В настоящее время стальные канаты получили большое распространение в различных областях техники, в том числе шахтных подъемных установках. От их технического состояния зависит безопасность людей. Все это предполагает необходимость тщательного контроля состояния каната на предмет разрешения его дальнейшей эксплуатации.

Важная составляющая обеспечения безопасной эксплуатации канатов — их прочностные испытания на канатно-испытательных станциях (КИС) -  разрушающие испытания отрезков каната на КИС определяют его прочность. Этот результат относится только к испытанному отрезку. Для повторных испытаний отрезают кусок каната (обычно почти не подвержен фрикционному износу, так как не контактирует ни с барабаном, ни со шкивами) длиной не менее 1,5 м. Поэтому результаты повторных испытаний отрезков каната не дают достоверных данных о состоянии всего каната. С другой стороны, многократные повторные испытания на КИС могут привести к необходимости замены работоспособного каната из-за недопустимого его укорочения.

Инструментальный контроль канатов с помощью современных дефектоскопов позволяет достаточно точно измерять потери сечения каната, а также определять число обрывов проволок на шаге свивки как на поверхности, так и внутри каната. Кроме того, дефектоскопия дает объективные данные о результатах контроля — дефектограммы и протоколы. Сравнивая дефектограммы, полученные при периодических обследованиях, можно прогнозировать остаточный ресурс каната на основании данных о динамике его износа. Дефектоскопия позволяет не только своевременно заменять износившиеся канаты, но и продлевать предельный срок службы тех, которые признаны годными по результатам контроля. При решении вопроса о продлении срока службы канатов необходимо учитывать наличие обрывов проволок, используя для этого инструментальные методы дефектоскопии[1].

Все три метода контроля за состоянием канатов взаимно дополняют друг друга, обеспечивают необходимую безопасность их эксплуатации при тщательном соблюдении требований к организации и процедурам контроля.

Наиболее эффективными являются электромагнитные методы контроля состояния стальных канатов, которые позволяют проводить определение повреждений практически всех типов. Современные магнитные дефектоскопы состоят из двух частей — магнитного датчика (МД) и регистрирующего устройства (система управления, сбора и обработки информации).

МД конструктивно представляет собой совокупность намагничивающего устройства с источниками магнитного поля, которыми являются электромагниты или постоянные магниты, и магниточувствительных элементов для измерения топологии магнитного поля. Намагничивающее устройство продольно намагничивает контролируемый канат, а магниточувствительные датчики измеряют параметры магнитного поля и полей рассеяния, которые передаются в регистрирующее устройство [2]. В зависимости от типа контролируемого каната и механизма, в котором он применяется, конструкция МД может различной (см. рис. 1).

Определение ПМС проводится по распределению магнитных потоков в магнитной системе магнитного датчика (МС МД): Ф0=f(Sk), где Ф0 - основной поток намагничивания стального каната или межполюсные потоки рассеяния, Sk - суммарное металлическое сечение всех проволок каната.

Рисунок 1 – Варианты конструктивного исполнения магнитного датчика дефектоскопа: а – для канатов двойной свивки; б – для несущих канатов подвесных канатных дорог

Измеряя магнитный поток в канате Фk и зная постоянные намагничивающей системы и каната, можно определить Sk. На практике постоянные каната не известны, однако для сравнения может быть взят эталонный (заведомо не изношенный) образец каната из той же серии, сечение которого Sk известно. Тогда магнитный поток в эталоне определяется выражением:

Взяв вышепредставленные формулы и выразив их относительно сечения каната  Sk, получим:

Отсюда следует, что для определения сечения изношенного каната достаточно знать сечение эталона и измерить магнитные потоки в эталоне и изношенном канате. Абсолютную и относительную потерю сечения каната можно определить из выражений:

Для идентификации дефектов типа локальные дефекты (ЛД) применяется продольное намагничивание участка стального каната, что приводит к увеличению интенсивности потоков рассеяния над месторасположением дефекта вследствие перераспределения намагничивающего потока. Применение продольного намагничивания связано с тем, что магнитные потоки, используемые для определения потери металлического сечения (ПМС), слабо зависят от наличия дефектов типа обрывов проволоки: наличие 1—2 дефектов снижает поток в системе менее чем на 1 %. Традиционно для регистрации повреждений типа ЛД применялись индукционные или гальваномагнитные измерительные преобразователи, реагирующие на модуль нормальной составляющей потоков рассеяния, что вынуждало размещать их в непосредственной близости от поверхности контролируемого объекта.

Конструкция магнитного дефектоскопа приведена на рис. 2. Применение для регистрации потоков рассеяния Ф, анизотропных магниторезистивных преобразователей, регистрирующих угол наклона вектора магнитной индукции, позволяет расширить контролируемый диапазон диаметров канатов и тем самым повысить технологичность прибора.

Рисунок 2 – Конструкция дефектоскопа

Перечень ссылок

- Каневский, И.Н. Неразрушающие методы контроля: учеб. пособие. – Владивосток: изд-во ДВГТУ, 2007. – 243 с.

- Журнал «Горное оборудование и электромеханика», № 10, 2007 г.