УДК 662.74

УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УГЛЕРОДНЫХ  МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ПИРОЛИЗА

Степаненко А.Д., студент; Ошовский В.В., к.т.н. доц.; Швец И.И, к.т.н., доц.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ) в настоящее время получили широкое распространение, однако для задачи определения изменений электрических характеристик шихты в процессе коксования не применялись.

Процесс прохождения угля через все стадии образования кокса можно исследовать, наблюдая изменения электрических свойств угля. Фиксация сопротивления через короткие промежутки времени дает дополнительную информацию о стадии деструкции угля.

Температура является одним из основных факторов, определяющих изменение удельного сопротивления угля и сланцев. При проведении испытания одновременно с нагревом, наблюдается большее влияние температуры на уменьшение сопротивления, чем при испытании после охлаждения [1].

Зависимость между электропроводными свойствами угля и его влажностью, зольностью, выходом летучих и другими характеристиками до сих пор остается неисследованной в достаточном для практического применения объеме. Отсутствие широкого практического применения определяется, прежде всего, отсутствием единой обоснованной методики определения сопротивления. Определение электрических параметров каменного угля связано с рядом трудностей методологического характера, в числе которых подготовка угольных образцов до исследования.

Определение удельного сопротивления кокса имеет большое прикладное значение и должно быть внедрено в практику работы коксохимических и металлургических заводов как экспресс метод для определения качества кокса и контроля за режимом коксования. Несмотря на ценность указанного параметра, его определение в настоящее время не проводится. Это объясняется исключительно тем, что лаборатории не располагают стандартным методом [2].

Исходя из специфики измерения электрического сопротивления во время пиролиза каменного угля, следует заметить, что прибор должен обеспечивать равномерность прогрева по всему слою навески угля и возможность контроля температуры в процессе пиролиза.

Измерение электрического сопротивления выполнялось с помощью мультиметра UT70D, имеющего возможность подключаться к компьютеру через СОМ-порт и протоколировать данные.

Измерение температуры происходило с использованием термопары, подключенной к устройству контроля температуры ОВЕН УКТ38-Щ4. Прибор ОВЕН УКТ38-Щ4 предназначен для контроля температуры, давления, влажности, уровня или другой физической величины в нескольких зонах одновременно (до 8-ми) и аварийной сигнализации о выходе контролируемых параметров за заданные пределы, а также для регистрации измеренных параметров на ЭВМ.

Рисунок 1 - Функциональная схема устройства контроля температуры восьмиканального с аварийной сигнализацией ОВЕН УКТ38-Щ4.

Программным обеспечением, предназначенным для осуществления связи ПК с приборами производства фирмы ОВЕН, подключенными через адаптер сети АС2 или преобразователь RS-232 - RS-485,  является SCADA-система OWEN PROCESS MANAGER (OPM), .

ОРМ используется для разработки описаний технологических процессов, сохранения этих описаний для дальнейшего использования. Исполнение предусматривает опрос всех приборов с периодичностью, отдельно задается для каждого прибора, отображение результатов этого опроса, а также сохранение указанных пользователем значений в файлы протокола.

OPM предоставляет возможность моделирования сети, сбор информации, ведения постоянного контроля работы приборов и регистреции данных на ПК,, отображения текущих показаний приборов в цифровом или графическом виде.

Для подключения приборов с интерфейсом RS-485 используется преобразователь RS-232/RS-485 Ас3. Без использования средств усиления сигнала преобразователя Ас3 к нему можно подключать до 32 приборов, с использованием усилителя - до 256.

Таким образом, созданная установка, за счет автоматизации процесса получения и обработки данных повышает эффективность процесса исследования, хотя и имеет пока только лабораторное применение, но даже это открывает широкие возможности для более детального исследования процесса коксования, что дает возможность для внесения изменений в процесс производства и, как следствие, повышение экономической эффективности.

Разработанная установка по изучению электрических и теплофизических свойств а также методика их измерения позволила  более детально изучить стадии процесса пиролиза углеродных материалов и на основе  полученных данных создать модель коксования шихты, которая хорошо согласовывается с практическими результатами.

Перечень ссылок

1.Агроскин А.А., Петренко И.Г. Электросопротивление сланцев и углей при нагревании// Изв. АН СССР. ОТН. –1950. –№1. С.89-100.

2.Обуховский Я.М. Об определении электропроводности кокса//Заводская лаборатория. – 1945. Т. 11. № 9. С.822-825.