Смирнов Е.Н., Жога А.Ю., Скляр В.А. Деформирование непрерывнолитых блюмов на стадии неполной кристаллизации в скрещенных профилированных валках/ Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Сер., Машинобудування - Київ: КПІ, 2011. - Вип. 62. - С. 116-120.

Представлені опис та дослідження нового двостадійного способу деформування безперервно литих блюмів на стадії неповної кристалізації в схрещених валках. Визначено раціональні параметри процесу деформування, які забезпечивають мінімальний рівень виникнення порушень суцільності при максимальному проникненню деформації в середину блюму.

The description and results of a study of а new two-stage method of deformation continuously blооms on the stage of incomplete crystallization of crossed rollers are presented. The rational parameters of the deformation process, ensure a minimum level of occurrence of discontinuities at the maximum penetration of deformation in the axial zone of the bloоm.