ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БУРОГО

ДЫМА ПРИ ПЕРЕЛИВАХ ЧУГУНА

Кравец В.А., Темнохуд В.А.

На основе экспериментальных данных предложен механизм образования бурого дыма при переливах жидкого чугуна из ёмкости в ёмкость.

бурый дым, чугун, миксер, атмосфера, кислород, металл

Переливы чугуна являются необходимым звеном технологии в чёрной металлургии. Каждая порция металла на пути от домны до сталеплавильного агрегата переливается 4 раза: при выпуске чугуна из доменной печи, при заливке в миксер, при сливе из миксера и при заливке в конвертер или мартен. При использовании миксерных чугуновозов число переливов сокращается до 3, но на Украине такая технология пока не применяется.

При каждом переливе в атмосферу выделяется в виде пыли 0,02-0,05% от массы переливаемого металла. Выделяющаяся пыль состоит из двух основных компонентов: на 10-20% из крупнодисперсной графитной пыли, которую легко уловить обычными циклонами, и на 75-85% из мелкодисперсного бурого дыма, аналогичного по свойствам бурому дыму сталеплавильных процессов и требующего для улавливания применения дорогостоящих, громоздких и сложных в эксплуатации аппаратов - электрофильтров или тканевых рукавных фильтров.

В настоящее время существует несколько теорий образования бурого дыма в ходе сталеплавильных процессов, однако ни одна из них не является общепризнанной и ни одна не может быть в готовом виде применена для описания процесса дымообразования при переливах чугуна из ёмкости в ёмкость.

Так, большинство исследователей старшего поколения считают, что бурый дым образуется в результате испарения железа или его оксидов из реакционной зоны при продувке металла кислородом [1,2]. Но при переливах чугуна отсутствует реакционная зона со свойственными ей высокими температурами, и следовательно, испарительная теория не может объяснить образование бурого дыма в этом случае.

В работах [3,4] показано, что образование мельчайших капель металла, по размерам соответствующих частицам бурого дыма, может происходить в результате термического диспергирования поверхностной плёнки металла в зоне контакта кислородной струи с поверхностью жидкого чугуна. При этом, в результате экзотермических реакций, эта поверхность разогревается и возникает сильный градиент температуры в микроскопическом поверхностном слое металла. Это приводит к появлению волн, распространяющихся в металле со скоростью звука. При таких условиях металл ведёт себя как квазитвёрдое вещество и может крошиться. Куски металла выбрасываются в газовую фазу, где принимают сферическую форму. По мнению авторов работ [3,4], такой механизм является основной причиной образования бурого дыма в начале и середине плавки, а в конце плавки некоторую роль приобретает физическое испарение.

Эта гипотеза не объясняет образования бурого дыма при переливах чугуна, когда отсутствует взаимодействие ванны со струёй кислорода и возникновение сильного температурного градиента невозможно.

Другие авторы считают, что бурый дым в сталеплавильных агрегатах образуется в результате сгорания в струе кислорода мельчайших капелек металла, выбрасываемых в газовую фазу в результате всплывания пузырей монооксида углерода при кипении ванны [5,6].

Однако, при переливах чугуна не происходит кипения ванны, а образующиеся при механическом дроблении металла брызги имеют средний размер около 1 мм, что примерно в 100 раз крупнее капель, выносимых в газовую фазу всплывающими пузырями СО и в 1000 раз крупнее частиц бурого дыма. Столь крупные брызги не могут сгореть при полёте в воздухе, и следовательно, не могут быть прямым источником образования бурого дыма.

В то же время наблюдения за процессом выделения бурого дыма при наполнении ковша чугуном показывают, что пылеобразование наиболее интенсивно в начальный период наполнения ёмкости, когда струя металла ударяется о футеровку, и количество образующихся брызг максимально. В дальнейшем на дне ёмкости образуется слой жидкого металла, смягчающий удар, количество брызг уменьшается и одновременно, в 1,3-2,5 раз уменьшаются выбросы бурого дыма. При осторожных переливах с небольшой высоты чугун вообще не дымит. Очевидно, процесс пылеобразования тесно связан с процессом диспергирования металла, а наличие брызг является необходимым звеном процесса образования бурого дыма. Другим необходимым условием является наличие окислительной атмосферы [7].

Это позволяет предположить, что причиной образования бурого дыма является взаимодействие брызг металла с кислородом газовой фазы. Для проверки этого предположения были выполнены исследования брызг чугуна, образующихся при сливе металла из миксера в ковш.

Для улавливания брызг металла из общего потока выбросов в миксерном отделении конвертерного цеха меткомбината «Азовсталь» был сооружён встроенный в газоход аспирационной системы инерционный брызгоуловитель типа ВМ, представляющий собой бункер, установленный под отверстием в газоходе, прорезанном в месте поворота газохода на 900 в вертикальной плоскости. Встроенный в газоход брызгоуловитель показан на рис.1. Брызгоуловитель улавливал практически все металлические частицы, а также наиболее крупные и загрязнённые металлом частицы графита и шлака. Уловленная пыль разделялась магнитом, причём 84,85% частиц (по массе) составляли застывшие брызги чугуна. В табл.1 представлено распределение брызг чугуна по гранулометрическому составу по результатам ситового анализа.

Таблица 1

Гранулометрический состав брызг чугуна из брызгоуловителя

| Фракция, мм | ( 1 | 1-0,4 | 0,4-0,31 | 0,31-0,18 | 0,18-0,125 | 0,125-0,1 | 0,1-0,071 | 0,071-0,063 | 0,063-0,05 | ( 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % по массе | 0,35 | 28,64 | 22,04 | 30,41 | 10,4 | 3,7 | 2,2 | 0,35 | 0,59 | 1,32 |

Как видно из табл. 1 распределение брызг металла по гранулометрическому составу подчинено нормально-логарифмическому закону распределения. Среднемедианный размер уловленных брызг составил 430 мкм

Рис.1

Встроенный в газоход брызгоуловитель

1-поворот газохода на 900; 2-бункер для брызг.

.

В табл. 2 представлен химический анализ брызг металла. Анализ выполнялся в лаборатории химического анализа ДонНИИЧермет по стандартным методикам.

Таблица 2.

Химический состав брызг чугуна

| Компонент | Feмет | FeO | Fe2O3 | SiO2 | C | Остальные компоненты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % по массе | 6,02 | 26,2 | 62,6 | 2,6 | 2,51 | 0,07 |

Из табл.2 видно, что основную массу брызг составляет окисленное и металлическое железо, а содержание углерода снижено по сравнению с чугуном в результате процессов обезуглероживания и выделения СО. Высокая доля окисленного железа свидетельствует об интенсивности окислительных процессов в каплях. Об этом же свидетельствует пониженное, по сравнению с расплавом чугуна, содержание углерода в брызгах.

Брызги чугуна исследовались под микроскопом. Для этого использовался растровый электронный микроскоп JSM-T300. Объекты исследовались в отражённом поляризованном свете.

На рис.2-  представлены фотографии различных фракций брызг металла. В правом нижнем углу каждой фотографии линией показан масштаб снимка. Цифрами указаны, слева направо: длина характерного размера (в мкм), увеличение объектива микроскопа, дата исследования и номер кадра.

Было установлено, что значительная часть исследованных брызг носила явные следы взрыва пузырька газа:  в брызгах имелись полости, рваные отверстия, многие частицы представляли собой осколки более крупных полых сфер.

Было установлено также, что доля взорвавшихся брызг возрастала с ростом размера капли.

Из фотографий видно, что по мере уменьшения размера частиц доля взорвавшихся капель снижается. Среди капель размером менее 32 мкм взорвавшиеся частицы отсутствуют. В то же время осколки крупных брызг носят явные следы неоднократных взрывов.

Рис.2

Вид под микроскопом брызг чугуна, фракция до 100 мкм.

Видна частица диаметром около 100 мкм со следами взрыва. В то же время мелкие частицы не имеют следов взрыва.

Рис.3.

Вид под микроскопом брызг чугуна, фракция менее 32 мкм.

Частицы со следами взрыва отсутствуют

Рис.4

Вид под микроскопом брызг чугуна, фракция 1-2 мм

100% частиц носят следы взрыва.

Рис.5

Вид под микроскопом брызг чугуна.

Не рассеянная фракция

В табл. 3 представлены результаты изучения по фотографиям частиц различных фракций. Из табл. 3 видно, что брызги диаметром более 250 мкм взрываются со 100% вероятностью. Чем меньше размер капли металла, тем меньше вероятность взрыва. Изучение брызг размером менее 32 мкм показало, что большинство частиц это фракции не имеют следов взрыва, а небольшая часть взорвавшихся капель явно представляют собой осколки более крупных брызг. Таким образом, можно считать размер 32 мкм нижней границей процесса взрыва.

Таблица 3.

Доля взорвавшихся частиц при переливах чугуна.

| Фракция, мкм | Средний размер частиц в фракции, мкм | Общее количество частиц в данной фракции | Количество взорвавшихся частиц | Вероятность взрыва, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1,5 | 16 | 0 | 0 |
| 2-4 | 3 | 216 | 0 | 0 |
| 4-8 | 6 | 620 | 0 | 0 |
| 8-16 | 12 | 725 | 7 | 0,97 |
| 16-32 | 24 | 683 | 32 | 4,7 |
| 32-63 | 48 | 366 | 61 | 16,7 |
| 63-125 | 94 | 116 | 44 | 37,9 |
| 125-250 | 188 | 7 | 4 | 57,1 |
| 250-500 | 375 | 6 | 6 | 100 |
| 500-1000 | 750 | 6 | 6 | 100 |
| 1000-2000 | 1500 | 2 | 2 | 100 |
| Более 2000 | - | 0 | 0 | - |

Таким образом, изучение брызг металла, образующихся при переливах чугуна, показало, что в результате взаимодействия брызг с кислородом воздуха часть капель взрывается. Существуют критические размеры капель, определяющих вероятность взрыва. Так, капли размером менее 32 мкм не взрываются. Капли размером 250-1000 мкм взрываются со 100% вероятностью. Капли промежуточных размеров, от 32 до 250 мкм, взрываются с тем большей вероятностью, чем больше размер капли. Под вероятностью, в данном случае, понимается отношение количества взорванных частиц к общему числу частиц в данной фракции.

Экспериментальные данные были обработаны с целью получения регрессионной зависимости с помощью программы MathCAD. Результаты эксперимента хорошо описываются зависимостью

Р=1-ехр(-0,16625) ,					(1)

где Р – вероятность взрыва, выраженная в долях от единицы;

D – диаметр капли металла, мкм;

D0 – минимальный диаметр капли, при которых начинаются взрывные процессы, мкм.

В данном случае было принято, что D0=30 мкм.

Факт взрыва крупных капель металла во время перелива чугуна был подтверждён также исследованием фотографий и киноплёнок, выполненных при сливе чугуна из миксера в ковш в миксерном отделении конвертерного цеха меткомбината «Азовсталь». На рис.6 приведена одна из таких фотографий, выполненная при подаче газообразного азота в ковш, благодаря чему над ковшом почти отсутствуют выбросы бурого дыма и хорошо видны брызги металла и элементы конструкций. На фотографии отчётливо видно, что брызги металла при полёте в воздухе взрываются с образованием большого количества мелких брызг.

Рис.6

Слив чугуна из 2500-тонного миксера в 350-тонный ковш в миксерном отделении конвертерного цеха меткомбината «Азовсталь».

Видны взрывающиеся брызги чугуна.

Образовавшиеся в результате взрыва брызги диаметром менее 32 мкм окисляются в режиме тотального горения, разогреваются до температуры свыше 2500(С и испаряются. Пары железа и закиси железа доокисляются в газовой фазе до высшего окисла Fe2O3, затем происходит конденсация и агрегатирование, и образуются, собственно, частицы бурого дыма.

Для подтверждения этих выводов исследовалась пыль, отобранная из потока выбросов в газоходе после циклонов ЦН-15 в миксерном отделении конвертерного цеха меткомбината «Азовсталь».

Улавливание пыли для анализа производилось при помощи специально сшитого рукава из фильтровальной ткани ТФ-200 ч. Отвод запыленного газа для фильтрации через рукав производился при помощи пылесоса с соблюдением принципа изокинетичности. Химический анализ производился по ГОСТ 23581.22-81 в химической лаборатории ДонНИИЧермет. Результаты анализа приведены в табл. 4.

Таблица 4.

#### Химический состав пыли (бурого дыма), отобранной из потока выбросов после циклонов ЦН-15.

| Компонент | Feобщ. | Fe.мет. | Fe.О | Fe2О3 | С | Остальные компоненты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % вес. | 66,71 | 0,13 | 5,5 | 89,2 | 1,07 | 4,1 |

Как видно из табл. 4, пыль, выбрасываемая в атмосферу после циклонов ЦН-15, примерно на 95% состоит из оксидов железа, т.е. это бурый дым.

Исследование пыли под микроскопом показало, что частицы бурого дыма имеют сферическую форму и следующий гранулометрический состав, приведенный в табл. 5.

Таблица 5.

Гранулометрический состав бурого дыма по данным микроскопического анализа

| Фракция, мкм | Менее 1 | 1-3 | Более 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| % по количеству частиц | 90 | 9,1 | 0,9 |

Форма и размеры частиц свидетельствуют в пользу испарительно-конденсационного происхождения частиц бурого дыма.

В микроскоп было видно, что сферические частицы бурого дыма способны образовывать цепочечные агрегаты, преимущественно из 3-4 частиц. В пыли присутствовало также в виде механической примеси незначительное количество пластин графита размером до 10 мкм, попавших в выбросы в результате проскока через циклоны ЦН-15. Поскольку отделить эти частицы из смеси не удалось, то данные химического анализа содержат также и состав этих частиц. Этим объясняется наличие незначительного количества примесей (около 5%), тогда как сами частички бурого дыма состоят, вероятно, практически полностью из окисленного железа.

Таким образом, экспериментально изученные свойства пыли, образующейся при переливах чугуна, свидетельствуют в пользу следующих представлений о механизме дымообразования.

- 1. Бурый дым образуется в результате взаимодействия брызг металла с кислородом газовой фазы. Наличие брызг и окислительной атмосферы является обязательными условиями дымообразования при переливах чугуна.

- Первым этапом дымообразования является взрыв крупных брызг в результате выделения пузырька монооксида углерода в объёме капли. Факт взрыва капель при переливах чугуна доказан экспериментально. Установлено, что вероятность взрыва зависит от размера капли. Брызги крупнее 250 мкм взрываются всегда, брызги менее 32 мкм – не взрываются, брызги промежуточных размеров взрываются с тем большей вероятностью, чем больше их размер.

- Вторым этапом дымообразования является окисление капель диаметром менее 32 мкм, образующихся в результате взрыва более крупных капель, кислородом газовой фазы. Происходит разогрев капель до температур превышающих 2500(С, близких к температуре кипения расплава, что вызывает разрушение закисной плёнки, интенсивное испарение железа и его оксидов с поверхности капли. Процесс окисления мелких капель идёт в режиме тотального горения.

4.  Третьим, завершающим, этапом является окисление паров железа и закиси железа в газовой фазе до Fe2O3 , конденсация и образование частиц бурого дыма.

Схема процесса образования бурого дыма при переливах чугуна показана на рис.6.

Перечень ссылок:

1.Явойский В.Н., Дорофеев Г.А., Повх И.Л. -Теория продувки сталеплавильной ванны. -М.:Металлургия -1974-496 с.

2.Меджибожский М.Я., Фатхи Т. Математическая модель процесса дымообразования при продувке сталеплавильной ванны сверху кислородом. //Известия вузов. Чёрная металлургия. -1980-№2-с.48-52 и №6-с.21-25. 3.Явойский В.Н., Славин В.И. Обзор гипотез пылеобразования при продувке металла в конвертере. //Сталь. -1986-№10-с.15-18.

4.Толочко А.И., Филипьев О.В., Славин В.И., Гурьев В.С. Очистка технологических и неорганизованных выбросов от пыли в чёрной металлургии. -М.:Металлургия -1986-208 с.

5.Поляков А.Ю., Макарова Н.Н. Закономерности образования бурого дыма при взаимодействии расплавов железо-углерод с кислородом. //Сталь. -1974-№5-с.409-413.

6.Поляков А.Ю. Теоретические основы рафинирования сталеплавильной ванны. -М.:Наука-1975-200 с.

7.Кравец В.А. Подавление бурого дыма при переливах чугуна. Монография. – Донецк: УкрНТЭК, 2002-186 с.

Рис.6

Стадии образования бурого дыма при переливах чугуна

1-диспергирование струи чугуна при ударе; 2-образование закисной плёнки на поверхности крупных брызг и пузырька монооксида углерода внутри; 3-взрыв капли; 4-окисление и разогрев мелких капель; 5-испарение капель.