УДК 662.7:552.57

В.Н. Шевкопляс, Л.Ф. Бутузова, С.Н. Лящук

Исследование количественных взаимосвязей между физико-химическими параметрами и некоторыми технологическими характеристик твердых топлив

Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко НАН Украины, г.

Донецк,

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк

Проведенный статистический анализ физико-химических параметров (ФХП) твердых топлив (ТТ), определенных по результатам пиролиза, дериватографии (ДТА), рентгеноструктурного анализа (РСА), ЯМР- и ИК-спектроскопии с использованием многопараметровых уравнений, позволил предложить ряд уравнений, расширяющих сферу применения этих методов, в частности, для предсказания технологических свойств ТТ, Сdaf и Тmax, а также получения дополнительной информацию о составе и структуре ТТ.

Существующие в настоящее время методы оценки качества твердых топлив обобщены в международных классификациях углей, которые призваны давать точные прогнозы их рационального использования. Однако на практике эта система не всегда работает однозначно, что требует разработки все более точных физико-химических характеристик топлив, надежно связанных с их технологическими свойствами. К примеру, выход летучих веществ, как один из основных классификационных параметров может иметь близкие значения для углей различного химического состава.

В связи с вышеизложенным, авторы настоящей работы провели систематическое детальное исследование молекулярной структуры и надмолекулярной организации (НМО) углей всех стадий углефикации с целью найти структурные параметры, с изменении которых закономерно изменялись бы их физико-химические и технологические свойства [1].

Для оценки структуры углей использовали ряд современных физико-химических методов исследования (ИК-, ЯМР- и другие).

Большое разнообразие ископаемых углей, их многокомпонентность и  многофункциональность вызывают необходимость широкого использования методов математической статистики для предсказания результатов поведения углей в химико-технологических процессах. При этом важно оценить существенность действия различных факторов и их взаимодействия, тщательно изучить связи между различными показателями и условиями их определения и другие.

Любой технологический процесс, производство обычно обусловлено действием целого комплекса факторов. Следовательно, при решении задач, связанных с отысканием оптимальных условий процесса, большое значение приобретают статистические методы исследования множественных корреляций.

Ранее [2-5] на начальных стадиях статистического изучения корреляций в сложной системе «состав ОМУ-свойства» изучены закономерности, при которых изменение значения одной переменной (свойства) рассматривалось как обусловленное изменением значений второй переменной (состава). Это упрощенная схема реальных связей.

Однако, очевидно, что изменение значений химических и технологических свойств твердых топлив обусловлено изменением значений целого ряда показателей, характеризующих особенности их состава и строения одновременно. Такая система характеризуется множественностью причинно-следственных связей.

Цель данной работы состояла в установлении закономерностей влияния совокупности физико-химических параметров твердых топлив ТТ на содержание в них углерода (Сdaf) и Тmax в рамках полилинейных статистических моделей.

Объектами исследования являлись углеобразователи (6 образцов) и угли ряда метаморфизма (15 образцов). Для количественного описания взаимосвязей между различными физико-химическими показателями ТТ и технологическими параметрами использовали метод многопараметрового линейного анализа. 	В качестве независимых параметров рассматривали характеристики, определенные методами пиролиза, ДТА, РСА, ИК- и 1Н ЯМР-спектроскопии.

В различных модельных системах использовали следующие параметры:

технологический параметр – Qsdaf (теплотворная способность);

по данным ДТА – Еакт (эффективная энергия активации);

по данным РСА – Lc/La (отношение высоты пакета кристаллита к ширине) и h/l002 (степень межслоевой упорядоченности кристаллита);

по данным ЯМР-спектроскопии – Hар/Hал (отношение ароматических и алифатических протонов), Hар/H (ароматичность водорода);

по данным ИК-спектроскопии – рассчитанная относительная интенсивность (Ех/Е1600) для следующих полос поглощения: E1270/E1600 (С–О связь эфиров, фенолов и карбоксилов), E2920/E1600 (С–Н связь алифатических СН2– и СН3–групп) и E750/E1600 (Сар–Н связь ароматического кольца).

Тесноту функциональной связи рассмотренных характеристик от Сdaf и Тmax оценивали по величине коэффициента корреляции R и стандартной ошибки So. Проверку значимости отдельных параметров многопараметровых уравнений проводили по критерию Стьюдента, а адекватность уравнений регрессии оценивали по критерию Фишера при уровне значимости 0,05 [6]. Корреляционный анализ проводили с использованием двух-, трех- и многопараметровых уравнений по программе Origin 7.

В общем случае влияние совокупности выбранных параметров на Cdaf и Тmax можно описать следующей функциональной зависимостью:

Y=f(Qsdaf, Еакт, Lc/La, h/l002, Hар/Hал, Hар/H, E1270/E1600, E2920/E1600, E750/E1600),

где Y=Cdaf, Тmax.

Результаты расчета влияния характеристик ТТ на содержание углерода (Cdaf) показали (табл. 1), что полученное уравнение множественной линейной регрессии имеет высокий коэффициент корреляции (R=0,984).

Таблица 1

Результаты статистического анализа многопараметровых уравнений

(влияние ФХП на Cdaf)

| Параметр | Коэффициенты уравнения | Критерий Стьюдента | R | So |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Девятипараметровое уравнение |  |  |  |  |
| Cоdaf | 17,45±7,77 | 2,25 | 0,984 | 3,61 |
| Qsdaf | 1,47±0,22 | 6,70 |  |  |
| Eакт | 0,01±0,04 | 0,19 |  |  |
| Lc/La | –1,00±7,14 | –0,14 |  |  |
| h/l002 | –0,58±0,37 | –1,58 |  |  |
| Hap/Hал | 3,16±20,92 | 0,15 |  |  |
| Hap/H | –6,22±40,98 | –0,15 |  |  |
| E1270/E1600 | 6,63±3,86 | 1,72 |  |  |
| E750/E1600 | 18,94±3,81 | 4,97 |  |  |
| E2920/E1600 | 0,20±1,14 | 0,17 |  |  |
| Четырехпараметровое уравнение |  |  |  |  |
| Cоdaf | 17,67±5,19 | 3,41 | 0,984 | 2,92 |
| Qsdaf | 1,46±0,15 | 9,92 |  |  |
| h/l002 | –0,61±0,19 | –3,19 |  |  |
| E1270/E1600 | 6,28±2,73 | 2,31 |  |  |
| E750/E1600 | 19,15±2,69 | 7,12 |  |  |
| Трехпараметровое уравнение |  |  |  |  |
| Cоdaf | 59,89±9,69 | 6,18 | 0,714 | 11,41 |
| h/l002 | –1,79±0,66 | –2,72 |  |  |
| Hap/Hал | –23,72±60,17 | –0,39 |  |  |
| Hap/H | 126,13±110,05 | 1,15 |  |  |
| Трехпараметровое уравнение |  |  |  |  |
| Cоdaf | 58,27±8,28 | 7,04 | 0,879 | 7,77 |
| h/l002 | –1,45±0,44 | –3,28 |  |  |
| E1270/E1600 | 3,09±7,02 | 0,44 |  |  |
| E750/E1600 | 33,17±5,94 | 5,58 |  |  |

В тоже время, анализ вкладов отдельных параметров по величине критерия Стьюдента показал, что ряд из них незначимы (Еакт, Lc/La, Hap/Hал, Hap/H и E2920/E1600) и их исключение практически не сказывается на величине коэффициента корреляции R=0,984 (табл.1). При сравнительном рассмотрении трехпараметровых функций: Cdaf=f(h/l002, Hар/Hал, Hар/H) и Cdaf=f(h/l002, E1270/E1600, E750/E1600), полученных на основании результатов РСА твердых топлив и данных ЯМР- и ИК-спектроскопии смол пиролиза, было установлено, что уравнения, содержащие ИК- спектроскопические параметры обладают более высокой функциональной связью (табл. 1). Однако, лишь дополнительный учет такой важной характеристики как Qsdaf позволяет достигнуть хорошей корреляции.

Для практических целей (оценка величины Cdaf без проведения элементного анализа) удобно использовать следующие функции: Cdaf=f(Qsdaf E750/E1600), Cdaf=f(Qsdaf, h/l002) и Cdaf=f(E1270/E1600, E750/E1600). Были получены двухпараметровые уравнения линейной регрессии (1-3), применение которых в отдельных случаях (уравнение 1) лишь незначительно ухудшает корреляцию, по сравнению с многопараметровыми, что иллюстрируют рис. 1-3:

Cdaf=(17,26±4,35)+(1,64±0,18)Qdafs+(16,200±3,39)E750/E1600, R=0,967, So=4,01. (1)

Cdaf=(16,92±7,39)+(2,01±0,23)Qdafs+(–0,48±0,36)h/l002, R=0,931, So=5,76. (2)

Cdaf=(48,85±9,29)+(3,36±0,18)E1270/E1600+(3,36±8,04)E750/E1600, R=0,820, So=8,90. (3)

Из приведенных в табл. 2 результатов видно, что влияние ФХП на Tmax может быть описано полилинейными девятипараметровыми уравнениями с высоким значением R=0,958.

Таблица 2

Результаты статистического анализа многопараметровых уравнений

(влияние ФХП на Tmax)

| Параметр | Коэффициенты уравнения | Критерий Стьюдента | R | So |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Девятипараметровое уравнение |  |  |  |  |
| Tоmax | 132,42±72,14 | 1,84 | 0,958 | 33,46 |
| Qsdaf | 8,41±2,11 | 4,00 |  |  |
| Eакт | –0,13±0,36 | –0,37 |  |  |
| Lc/La | –88,17±68,46 | –1,29 |  |  |
| h/l002 | 6,47±3,58 | 1,81 |  |  |
| Hap/Hал | 178,60±201,50 | 0,89 |  |  |
| Hap/H | –472,82±412,41 | –1,15 |  |  |
| E1270/E1600 | 27,96±40,50 | 0,69 |  |  |
| E750/E1600 | 188,10±40,63 | 4,63 |  |  |
| E2920/E1600 | –3,41±10,46 | –0,33 |  |  |
| Четырехпараметровое уравнение |  |  |  |  |
| Tоmax | 155,67±60,35 | 2,58 | 0,936 | 35,48 |
| Qsdaf | 7,73±2,31 | 3,34 |  |  |
| Lc/La | –106,76±65,99 | –1,62 |  |  |
| h/l002 | 6,78±3,29 | 2,06 |  |  |
| E750/E1600 | 147,30±37,90 | 3,89 |  |  |
| Трехпараметровое уравнение |  |  |  |  |
| Tоmax | 111,529±44,54 | 2,50 | 0,937 | 33,05 |
| Qsdaf | 7,02±1,61 | 4,35 |  |  |
| h/l002 | 2,34±2,09 | 1,15 |  |  |
| E750/E1600 | 145,56±28,14 | 5,17 |  |  |

Как следует из результатов, приведенных в табл. 2, при использовании Tmax, по сравнению с аналогичным уравнением с Cdaf, наблюдается усиление вклада параметров надмолекулярной организации ТТ (Lc/La и h/l002) и ЯМР-спектроскопического параметра Hap/H. При переходе от Cdaf к Tmax сильно снижается вклад Qsdaf. Это очевидно, так как теплотворная способность ТТ тесно связана с содержанием в нем углерода, то есть определяется его составом. Причем Tmax менее зависим от Qsdaf и в большей степени определяется ИК-спектроскопическим параметром E750/E1600, который характеризует структурную организацию ТТ.

Исключение из рассмотрения всех незначимых параметров приводит к четырехпараметровому уравнению с хорошим коэффициентом корреляции R=0,936 (табл. 2). Использование трехпараметрового уравнения, содержащего наиболее значимымие параметры Tmax=f(Qsdaf, h/l002, E750/E1600) позволяет получить зависимость с практически неизменным значением R=0,937 (табл. 2). Дальнейшее упрощение зависимости до двухпараметровых уравнений (4-5) для функции: Tmax=f(Qsdaf, E750/E1600) и Tmax=f(Qsdaf, h/l002) показало, что несмотря на заметное ухудшение корреляции они все же могут быть применены на практике для предсказания такой характеристики ТТ как Tmax (рис. 4-5):

Tmax=(141,83±36,15)+(6,20±1,50)Qdafs+(149,43±28,18)E750/E1600, R=0,932, So=33,34. (4)

Tmax=(41,36±66,13)+(12,02±2,02)Qsdaf+(3,70±3,24)h/l002, R=0,827, So=51,52. (5)

Таким образом, статистический анализ полученных экспериментальных данных с использованием многопараметровых уравнений позволил выявить более полную картину взаимосвязи между составом ТТ и некоторыми их важнейшими свойствами. Расширение использования термических методов исследования (пиролиза и ДТА) в сочетании с РСА, ИК- и ЯМР-спектроскопией позволяет дать более глубокую качественную и количественную оценку технологических и структурных параметров ТТ, а применение многопараметровых уравнений позволяет предсказывать такие важные показатели как Сdaf и Тmax для углеобразователей и углей ряда метаморфизма.

Список литературы

1. Шевкопляс В.Н., Лящук С.Н., Бутузова Л.Ф. Оценка качественных характеристик углей по данным дериватографии и пиролиза // Вопр. химии и хим. технологи. – 2005. - № 3. – С.180-184.

2. Характеристика смол пролиза углеобразователей и углей ряда метаморфизма по данням ИК-спектроскопии / В.Н. Шевкопляс, Л.Ф. Бутузова, С.С. Зубцов, С.Н. Лящук // Вопр. химии и хим. технологии. – 2006. – № 4. – С.175-179.

3. Шевкопляс В.Н., Бутузова Л.Ф., Лящук С.Н. Структурно-групповой состав смол углей по данным 1Н ЯМР-спектроскопии // Вопр. химии и хим. технологии.-2006. – № 6. – С.170-173.

4. Основные структурные параметры углеобразователей и углей ряда метаморфизма, рассчитанные по данным элементного анализа и 1Н ЯМР-спектроскопии / В.Н. Шевкопляс, Л.Ф. Бутузова, С.Н. Лящук, О.А. Буравцова // Вопр. химии и хим. технологии. – 2006. – № 5. – С.185-188.

5. Закономерности структурных преобразований в надмолекулярной организации твердых топлив / В.Н. Шевкопляс, Л.Ф. Бутузова, С.Н. Лящук, Н.Е. Письменова // Вопр. химии и хим. технологии. – 2009. – № 3. – С. 108-113.

6. Батунер Л.М., Позин М.Е. Математические методы в химической технике. - Л.: Химия, 1971.-824 с.

Поступила в редакцию

УДК 662.7:552.57

Дослідження кількісних взаємозв’язків між фізико-хімічними параметрами та деякими технологічними характеристиками твердих палив / Шевкопляс В.М., Бутузова Л.Ф., Лящук С.М.

Проведено статистичний аналіз фізико-хімічних параметрів твердих палив (ТП), які отримано методами піролізу, дериватографії (ДТА), рентгеноструктурного аналізу (РСА) ІЧ- і ЯМР-спектрометрії з використанням багатопараметрових рівнянь, що дозволило запропонувати ряд рівнянь, які розширюють сферу використання цих методів, задля на пророкування технологічних властивостей ТП, Сdaf і Тmax, а також для отримання додаткової інформації о складі і структурі ТТ.

Ключові слова: тверді палива, фізико-хімічні параметри, взаємозв’язок.

УДК 662.7:552.57

Исследование количественных взаимосвязей между физико-химическими параметрами и некоторыми технологическими характеристиками твердых топлив / Шевкопляс В.Н., Бутузова Л.Ф., Лящук С.Н.

Проведенный статистический анализ физико-химических параметров твердых топлив (ТТ), полученных методами пиролиза, дериватографии (ДТА), рентгеноструктурного анализа (РСА), ЯМР- и ИК-спектроскопии, с использованием многопараметровых уравнений, позволил предложить ряд уравнений, расширяющих сферу применения этих методов, в частности, для предсказания технологических свойств ТТ, Сdaf и Тmax, а также получения дополнительной информации о составе и структуре ТТ.

Ключевые слова: твердые топлива, физико-химические параметры, взаимосвязь.

УДК 662.7:552.57

The investigation of quantity relationship between physical-chemical indexes and some technological characteristic of fossil fuels / Shevkoplyas V.N., Butuzova L.F., Lyaschuk S.N.

The statistic analysis of physical-chemical indexes fossil fuels (FF), which were produced by methods of the pyrolysis, DTA, X-ray diffraction, i.r.- and n.m.r.-spectrometry using multi parametric has been done. Equations proposed lets to increase of range using their methods and to foretell of the technological properties FF, Сdaf and Тmax and also to come out more information about content and structure of the FF.

Keywords: fossil fuels, physical-chemical indexes, relationship.

Шевкопляс Владимир Николаевич – старший научный сотрудник отдела химии угля Института физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко НАН Украины, кандидат химических наук, старший научный сотрудник.

Раб. тел. (062) 311-69-27, Е-mail: shevkoplyas@infou.donetsk.ua

Адрес для переписки: 83114, Донецк-114, ул. Р.Люксембург, 70

Бутузова Людмила Федоровна – заведующий кафедрой химической технологии топлива Донецкого национального технического университета, доктор химических наук, профессор.

Раб. тел. (0622) 301-03-03; Е-mail: butuzova@feht.dgtu.donetsk.ua

Адрес для переписки: ДонНТУ, 58, ул. Артема, Донецк 83000, Украина,

Лящук Сергей Николаевич – старший научный сотрудник отдела химии азотсодержащих гетероциклических соединений Института физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко НАН Украины, кандидат химических наук, старший научный сотрудник.

Раб. тел. (062) 311-14-90; E-mail: lyaschuk@ukr.net

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ

| Рис. 1 | Линейная функциональная зависимость Cdaf=f(Qsdaf, E750/E1600) |
| --- | --- |
| Рис. 2 | Общий вид зависимости Cdaf=f(Qsdaf, h/l002) |
| Рис. 3 | Двухпараметровая линейная зависимость Cdaf=f(E1270/E1600, E750/E1600). Наиболее отклоняющиеся точки соответствуют углеобразователям |
| Рис. 4 | Влияние параметра Qsdaf и отношения E750/E1600 на величину Tmax |
| Рис. 5 | Влияние параметров Qsdaf и h/l002 на величину максимума (Tmax) термического разложения ТТ |

Рис. 1 Линейная функциональная зависимость Cdaf=f(Qsdaf, E750/E1600)

Рис. 2 Общий вид зависимости Cdaf=f(Qsdaf, h/l002)

Рис. 3 Двухпараметровая линейная зависимость Cdaf=f(E1270/E1600, E750/E1600). Наиболее отклоняющиеся точки соответствуют углеобразователям

Рис. 4 Влияние параметра Qsdaf и отношения E750/E1600 на величину Tmax

Рис. 5 Влияние параметров Qsdaf и h/l002 на величину максимума (Tmax) термического разложения ТТ