# МЕТОДИКА РАНЖИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ

# ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХРУПКИХ

# НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

# Байков А.В., Ольховская О.О., Рыбина С.А., Товстокоренко О.В.

(ДонНТУ, г.Донецк, Украина)

The technique of definition of a quantitative estimation of influence of technology factors on process of grinding is offered

С целью выявления наиболее эффективных методов повышения производительности и качества обработки изделий из хрупких неметаллических материалов (ХНМ) необходимо классифицировать технологические факторы по структурной принадлежности и ранжировать по значимости воздействий.

По структурной принадлежности технологические факторы классифицируются на следующие группы:

- факторы, определяемые характеристиками шлифовального инструмента (зернистость, концентрация, прочность алмазных зерен, материал связки);

- режимы обработки (скорость инструмента, величина подачи заготовка, усилие воздействия шлифовального круга на заготовку);

- структурно - компоновочное решение взаимодействия инструмента с заготовкой;

- смазка и снижение прочности обрабатываемого изделия.

С целью ранжирования факторов по значимости воздействия целесообразно ввести показатель, назовем его коэффициент влияния, качественно определяющий влияние данного фактора на эффективность обработки:

,             		                                   (1)

где К1 и К2 – коэффициенты, определяющие влияние оцениваемого фактора на, соответственно, производительность обработки и качество обработанной поверхности.

Данные коэффициенты необходимо привести к безразмерному виду с целью единых принципов ранжирования различных факторов. Для приведения к безразмерному виду предлагаются следующие зависимости:

;                      ,                                (2)

где  и  - различные значения технологического фактора;

- производительность обработки (мм3/мин или мм2/мин) и качество поверхности (мкм) при соответствующем значении фактора.

Согласно литературным данным [1] при обработке оптического стекла с увеличением прочности алмазного шлифпорошка производительность обработки возрастает при практически стабильном значении шероховатости поверхности. В явном виде эти зависимости представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Зависимость производительности обработки и качества поверхностей от марки алмаза

|  | АС-2 | АС-4 | АС-6 | АС-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, см3/мин | 0.55 | 1.75 | 1.96 | 2.57 |
| Ra, мкм | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 7.3 |

Поскольку зависимость производительности обработки от марки алмаза имеет не линейный характер, коэффициент влияния на эффективность обработки будет иметь различную величину в различных диапазонах варьирования фактора. Поэтому его можно представить или зависимым от величины фактора и в виде локальных коэффициентов для различных уровней фактора влияния.

;            ;            ;

Поскольку использование в практической деятельности нескольких коэффициентов представляет определенные трудности (необходимость наличия номограмм, графиков или таблиц), целесообразно рассматривать обобщенный коэффициент эффективности обработки для диапазона измерений фактора в реальных производственных условиях. Для применяемых в обработке ХНМ марок синтетических алмазов АС2-АС15:

Влияние зернистости шлифовального круга на производительность и качество обработки большинство исследователей [1, 2, 3] признают наиболее значимым. Вследствие неравномерности зависимостей  и  [2], где d – размер алмазного шлифпорошка, целесообразно также рассматривать локальные критерии. По данным [2] проведены расчеты, результаты приведены в таблице 2:

Таблица 2 - Коэффициент влияния для различной зернистости шлифовальных кругов при шлифовании керамики

| Зернистость | 40…63 | 63…80 | 80…100 | 100…125 | 125…160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1.13 | 0.96 | 0.88 | 0.9 | 0.88 |

Анализ полученных значений показывает, что разброс значений коэффициентов эффективности для различных диапазонов зернистостей шлифовальных кругов незначителен: выделяется только значение для мелкозернистых кругов. Обобщенный коэффициент эффективности для рассмотренного диапазона зернистостей будет равен: .

При обработке стекла по данным [1] для диапазона зернистостей  значения общего коэффициента приведем в таблице 3.

Таблица 3 - Коэффициент влияния для различной зернистости шлифовальных кругов при обработке стекла

| Зернистость |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ко | 0.82 | 0.98 | 1.17 | 1.03 | 0.96 |

Анализ полученных данных показывает экстремальный характер зависимости коэффициента эффективности от зернистости с максимумом при зернистости .

При обработке керамики [2] при изменении концентрации алмаза в инструменте от 50% до 150% и производительность обработки и параметры шероховатости обработанной поверхности уменьшаются (рис 1.5, 1.6). Зависимости близки к линейным, поэтому правомочно определить общий коэффициент эффективности:

.

При обработке стекла [1] влияние концентрации алмаза в инструменте на выходные показатели процесса для рассмотренного диапазона (1 - 35%), вследствие экстремального характера изменения шероховатости обработанной поверхности необходимо рассматривать в двух диапазонах К=1 – 16% и К=16 – 35%.

Для первого диапазона:

.

Для второго:

.

Различный диапазон зернистости шлифовального инструмента рассматриваемый исследователями при обработке стекла и керамики, не позволяет определить наличие или отсутствие каких-либо закономерностей в изменении коэффициента эффективности от концентрации при обработке различных ХНМ.

Количественно оценить влияние связки шлифовального инструмента на коэффициент эффективности представляет определенные трудности, т.к. на работоспособность инструмента влияют одновременно различные характеристики: прочность, твердость, антифрикционные свойства и т.д., и выделить из них один определяющий не представляется возможным.

Таким образом, предложенная методика оценки степени влияния технологических факторов на эффективность процесса шлифования изделий из хрупких неметаллических материалов позволяет количественно оценить и численно сопоставить влияние различных технологических факторов.

Список литературы: 1. Финишная алмазно-абразивная обработка неметаллических деталей / Рогов В.В. – К.: Наук. думка,1985. – 264 с. 2. Ваксер Д.Б., Иванов В.А., Никитков Н.В. и др. Алмазная обработка технической керамики. Л.: Машиностроение, 1976. - 160 с. 3. Орлов А.М. Добыча и обработка природного камня. М.: Стройиздат. 1977. 352 с.