## ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЖИМІВ НА СТУПІНЬ 
ОРІЄНТУВАННЯ АБРАЗИВНИХ ЗЕРЕН

## Іщенко О.Л., Байков А.В., Павлюк С.В. (ДонНТУ, м. Донецьк, Україна)

Researches of influence of a voltage on a degree of orientation of abrasive grains are carried out.

Орієнтування абразивних зерен при виготовленні шліфувальних кругів підвищує продуктивність обробки, ріжучу здатність, стійкість інструменту та зменшити сили різання [1,2].

Орієнтування абразивних зерен здійснюється за рахунок впливу магнітного поля на абразивні зерна, що покрити феромагнітним матеріалом, у процесі полімеризації зв’язки. Напруженість магнітного поля визначається напругою на електромагніті.

Процес орієнтування абразивних зерен проводився при трьох різних значеннях напруги – 100В, 175В, 200В. У подальшому на профілографі-профілометрі проводився запис мікрорельєфу поверхні абразивних брусків, зерна яких були орієнтовані при різних значеннях напруг. Після запису мікрорельєфу проводилась обробка експериментальних даних, яка полягає у оцінці грубих похибок експерименту, оцінці суттєвості різниці між двома середніми значеннями (табл. 1), будуванні опорних кривих, визначення ступеня орієнтування абразивних зерен у шліфувальних брусках при різних значеннях величини напруги.

Таблиця 1 – Результати оцінок суттєвостей різниць між двома середніми значеннями виборок

| № рівня | Режими орієнтування | f | tкр | t | Оцінка суттєвості різниці двох середніх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250В-175В | 187 | 1,9729 | 1,525 | Несуттєва |
|  | 175В-100В | 198 | 1,9719 | 1,9747 | Суттєва |
|  | 250В-100В | 187 | 1,9729 | 3,1834 | Суттєва |
| 2 | 250В-175В | 186 | 1,973 | 1,3067 | Несуттєва |
|  | 175В-100В | 198 | 1,9719 | 0,6777 | Несуттєва |
|  | 250В-100В | 188 | 1,9728 | 1,8575 | Несуттєва |
| 3 | 250В-175В | 184 | 1,9732 | 0,6324 | Несуттєва |
|  | 175В-100В | 192 | 1,9724 | 0,3696 | Несуттєва |
|  | 250В-100В | 188 | 1,9728 | 0,9421 | Несуттєва |
| 4 | 250В-175В | 151 | 1,9759 | 0,1143 | Несуттєва |
|  | 175В-100В | 148 | 1,9761 | 0,6267 | Несуттєва |
|  | 250В-100В | 149 | 1,976 | 0,7282 | Несуттєва |
| 5 | 250В-175В | 98 | 1,984 | 2,7873 | Суттєва |
|  | 175В-100В | 89 | 1,9867 | 0,3284 | Несуттєва |
|  | 250В-100В | 85 | 1,9885 | 2,7491 | Суттєва |
| 6 | 250В-175В | 54 | 2,004 | 2,1834 | Суттєва |
|  | 175В-100В | 51 | 2,0086 | 0,1775 | Несуттєва |
|  | 250В-100В | 43 | 2,0154 | 2,1873 | Суттєва |
| 7 | 250В-175В | 23 | 2,0687 | 2,1348 | Суттєва |
|  | 175В-100В | 28 | 2,0484 | 0,3474 | Несуттєва |
|  | 250В-100В | 23 | 2,0687 | 2,2999 | Суттєва |

Отже на рівнях 1, 5, 6, 7 різниця середніх є суттєвою, ця різниця обумовлена не випадковим розкидом, а якоюсь певною залежністю. Причиною того, що в інших випадках різниця двох середніх несуттєва, є низька точність обмірювання зерен та невеликий об’єм виборок, що призвело врешті до достатньо великої загальної помилки у розрахунках. Залежність ширини зерна на різних рівнях від напруги орієнтування наведена на рисунку 1.

Для того, щоб можна було говорити про ступінь орієнтування зерен на різних режимах орієнтування, необхідно порівняти характеристики виборок, утворених в результаті обмірювання брусків з орієнтованими зернами, з характеристиками виборки, утвореної в результаті обмірювання брусків з неорієнтованими зернами.

На останньому етапі обробки експериментальних даних проведемо дослідження ступеня орієнтування абразивних зерен на різних режимах орієнтування за рахунок визначення загального радіусу кривизни вершин зерен при 100В, 175В, 250В. Кривизна лінії визначається за формулою:

(1)

На підставі обробки даних профілограф рівняння, які описують радіус кривизни для різних значень напруги наведена у наступних рівняннях:

;

;

.

Маємо наступні результати: для 250В радіус R=95,363 мкм; для 175В радіус R=141,122 мкм; для 100В радіус R=147,266.

Таким чином можемо сказати, що орієнтування зерен відбувається, причому зі збільшенням напруги ступінь орієнтування збільшується, тобто довші осі зерен займають положення близькі до вертикального, і, чим більшим буде значення напруги, тим сильнішим буде це наближення.

Перелік літератури: 1. Зайцев А.Г. Влияние расположения алмазных зёрен на процесс шлифования твёрдого сплава // Вестник машиностроения, 1977, № 8, с. 71-72. 2. Ящерицын П.И., Забавский А.Л. Алмазно-абразивная обработка и упрочнение изделий в магнитном поле. – Минск: Наука и техника, 1988. – 272 с.

# Text boxes

Рис. 1 Кореляційна залежність ширини зерна на різних рівнях від  напруги, при якій здійснюється орієнтування.

b,мкм

U, В