Мазур И.П., Смирнов Е.Н., Черкашина Т.И. Физическое моделирование деформирования сляба на стадии неполной кристаллизации/ Х(( Miedzynarodova konferencja naukowa “New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering”, 26 - 27 May 2011, Poland, Czestochowa: Politechnika Czestochowska, 2011. - Nr. 1. - P.274-280.

В работе представлены результаты изучения механизма проникновения деформации во внутренние слои сляба на стадии неполной кристаллизации. Физическое моделирование обжатия сляба с жидкой сердцевиной осуществлено на модели, выполненной из сплава Вуда и тарированных сферических элементов из свинца, и представляющей замкнутую оболочку. Замкнутая оболочка позволяет создавать различное внутреннее давление, имитирующее ферростатическое, и моделировать деформирование сляба на различных стадиях разливки. Результаты физического моделирования использованы для адаптации математической модели.