К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАСКЛАДИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ В АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЕ

Я.Ю. Асламова, ассистент

Донецкий национальный технический университет

Использование в аглошихте повышенного количества железосодержащих отходов, отличающихся по своим свойствам негативно сказывается на показателях процесса спекания и качестве агломерата, что является актуальным при утилизации заскладированных шламов, так как при разработке шламонакопителей крупность комьев шламов превышает 200 мм и в таком виде они попадают на паллеты агломашин.

Исследованиями установлено, что основными направлениями совершенствования технологии агломерации при использовании в шихте заскладированных железосодержащих шламов являются:

1.	Совершенствование технологии гомогенизации аглошихт путем предварительного разукрупнения некондиционных по размеру компонентов и их равномерного распределения в объеме шихты с использованием цепного роторного дезинтегратора-смесителя конструкции кафедры Руднотермических процессов и малоотходных технологий Донецкого национального технического университета.

2.	Применение дополнительных мероприятий по подготовке смесей железо- и изветьсодержащих отходов путем их озернения.

Лабораторные исследования показали, что в процессе смешивания и окомкования озернённой смеси отходов совместно с другими компонентами аглошихты происходит накатывание мелкодисперсных частиц материалов. Аглошихта после окомкования хорошо озернена и имеет более высокую объёмную массу.

На производительность установки оказывает положительное влияние газопроницаемость шихты и выход агломерата. Если в опытах без озернения расход воздуха на 5 мин спекания составил 0,43-0,54 м3/мин, то с использованием озернённой смеси 0,66-0,96 м3/мин; выход агломерата увеличился с 68,2-76,9 до 78,5-82,1%; скорость спекания повысилась с 20,0-23,1 до 23,1-25,0 мм/мин.

Таким образом, использование в шихте повышенного количества железосодержащих отходов (до 1200 кг/т агломерата) не является препятствием для получения качественного агломерата, не снижает производительность аглоустановки и кроме того, позволяет повысить экологическую безопасность металлургического производства.